# 附件1

# 瑞安市金属表面处理企业污染整治提升验收标准

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关 政策 | 产业 政策 | 1 | 铝氧化、不锈钢管、酸洗加工行业的新、扩、改、迁建项目符合《关于印发温州市铝氧化行业环境准入指导意见（试行）等文件的通知》（温环发〔2013〕105号）要求。 | 市环保局 |
|  | 生产 合法性 | 2 | 建设项目已经土地、规划、环保等相关部门审批。 | 市国土资源局 市住建局 市环保局 |
| 工艺装备生产现场 | 工艺 装备 | 3 | 采用自动化或半自动化的生产线和设备，除特殊工艺要求外，原则上不得手工生产。 | 市发改局 市经信局 市环保局 |
|  |  | 4 | 采用液化石油气、天然气、电等清洁能源，按要求淘汰煤气发生炉等高污染燃料设施。 |  |
|  |  | 5 | 采用逆流漂洗、多级回收、废水回用等节水型生产工艺。 |  |
|  | 生产 现场 | 6 | 生产现场环境整洁卫生、管理有序，待加工件、成品分区域、定点存放。 | 市环保局 |
|  |  | 7 | 车间内实施干湿区分离，湿区地面采取防腐、防渗漏措施，铺设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行。 |  |
|  |  | 8 | 产生废水的生产线、设备等进行架空改造。 |  |
|  |  | 9 | 废水采用明管收集；含铬、镍等《污水综合排放标准》第一类污染物的废水采取分质分流，处理达标后进入综合处理。 |  |
|  |  | 10 | 雨污分流、污水收集和排放系统等设置清楚。 |  |
|  |  | 11 | 生产线或车间安装独立用水计量装置。 |  |
| 污染 防治 | 废水 处理 | 12 | 铝氧化企业废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），其他企业废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33-844-2011）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）等。 |  |
|  |  | 13 | 废水处理设施与生产能力配套，设置于防渗漏、防腐的地面，安装独立电表。 |  |
|  |  | 14 | 废水处理设施采用自动化加药控制，并且设置合理、管道布置清晰、保持整洁，方便操作、检查和维护。 |  |
|  |  | 15 | 废水收集池采用双层池体（或内置塑料槽、桶）等防渗漏设计，并预留渗漏检查口，便于日常检查。 |  |
| 污防 防治 | 废气 处理 | 16 | 铝氧化企业废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），其他企业废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）等。 | 市环保局 |
|  |  | 17 | 产生废气的工序应设立废气收集和净化处理装置，废气净化装置和排风罩类型必须符合《工业废气吸收净化装置》（HJ／T 387-2007）和《排风罩的分类及技术条件》（GB／T 16758-2008）标准要求。 |  |
|  |  | 18 | 废气处理设施安装独立电表。 |  |
|  | 固废 处理 | 19 | 危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）要求，贮存场所、危险废物容器和包装物上设置危险废物警示标志、标签。 |  |
|  |  | 20 | 危险废物（废酸、废碱等）应委托有资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。 |  |
| 环境 管理 | 监测 监管 | 21 | 按要求建成废水、废气在线监测、监控设施，并与环保部门联网。 |  |

备注：整治期间如国家和省、温州市出台新标准和新政策，则按新标准和新政策执行。